| Technisches Merkblatt |
| --- |
| Leifa P Parkett Kraftkleber |
| I. Werkstoff |
| Bezeichnung des Erzeugers: Parkett- und Holpflasterkleber Verwendungszweck: Lösemittelhaltiger Kunstharzklebstoff nach DIN 281 für Mosaik, Staub-, und Hochkantlamelleparkett 10 mm –Massivparkett (Format bis 250x50 mm) zwei – und dreischichtiges Fertigparkett ab 10 mm Dicke (bis 1200 mm Länge) Tafelparkett und Intarsienparkett Extrothenholz-Parkett Holzpflaster RE-V und RE-W nach DIN 68 702 Auf saugfähigen Untergründen, Holzspanplatten V100E1 und normgerechten Gussasphaltestrichen. Für einseitiges Fertigparkett aus quellempfindlichen Hölzern sowie für großformatige Parkettelemente Thomsit P 625 einsetzen. | Untergrundvorbereitung: Die Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Zum Ausgleich von Unebenheiten den Untergrund zunächst mit geeigneten Tompsit-Vorstrichen/ Grundierungen vorbehandeln und anschließend mit empfohlenen Thomsit Spachtelmasse egalisieren. Calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen ( 16er Korn) absaugen und vorstreichen. Auf gutabgesendete gussasphaltestriche kann ohne Vorstrich geklebt werden. | Verarbeitung: Klebstoff gut umrühren und mit Zahnspachtel B3 oder 23/48 gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Klebstoff vorlegen, wie innerhalb der offenen Zeit mit Parkett belegt werden kann. Auf gut Benetzung der Parkettrückseite achten. Kantenverleimung vermeiden. Wandabstand von mindestens 10mm einhalten. Abstandskeile unmittelbar nach der Verlegung aus der Randfuge entfernen. Parkettflächen in den ersten 24 std. nach der Klebung nicht begehen. Schleifarbeiten frühestens 48 Stunden bei 10 mm-Massivparkett erst nach 7 Zagen beginnen. Fertigparkettflächen frühestens 48 Stunden nach der Klebung nutzen. |
| Technische Daten: |  |  |
|  | Lieferform: Dickflüssig Farbe: beige Spezifisches Gewicht: 1,5 kg/l Verbrauch: Mosaikparkett Hochkantlamelleparkett 800-1000 g/m² Zahnung B3 übrige Parkettarten 1200-1600 g/m² Zahnung 23/48 Ablüftzeit (*): Keine Offene Zeit(*): Ca. 10 Meinten Belastbar nach: Ca. 24 Stunden Ca. 48 Stunden (Fertigparkett) | Oberflächenbehandlung: Frühestens nach 48 Stunden, bei 100 mm-Massivparkett nach 7 Tagen Temperaturbeständigkeit bei Abbindung: Bis max. 50°C, auf beheizen Fußbodenkonstruktionen einsetzbar Temperaturbeständig bei Transport und Lagerung: 10°C bis 50°C Lagerfähigkeit: 12 Monate kühl und trocken Gebindegröße: Weißblecheimer 17 kg Weißblechhobbock 25 kg (*) gemessen bei Normalklima (23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) |

| III. Verarbeitungs- technische Hinweise |
| --- |
| Wichtige Hinweise: Folgende Merkblätter sind zu beachten: Sicherheitsdatenblatt zu Thomsit P 600 Produktgruppeninformation für GISCODE S1 der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Elastische Bodenbeläge, textil Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“ Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Hinweise zur Beurteilung der Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritflie0estrichen“ BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V. „Kleben von Parkett der Technischen Kommission Bauklebstoffe e.V. Düsseldorf Technische Merkblätter weiterer Thomsit Produkte Verlegrichtlinien der Parkett- und Holzpflasterhersteller Ablüftzeit und offene Zeit sind von Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur werden sie verkürzt, bei fallender Temperatur und nicht saugfähigen Untergründen dagegen verlängert. | Produktsicherheit: Produkt ist stark Lösemittelhaltig nach TRGS 610. Bitte prüfen Sie vor Kauf/Einsatz, ob stattdessen nicht ein lösemittelfreies Ersatzprodukt (z.B. Thomsit P618) verwendbar ist. Thomsit P 600 ist leicht entzündlich. Die im Produkt enthaltenen Lösemittel verdunsten während der Verarbeitung, und Ihre Dämpfe können explosionsfähig/leichtentzündlich Dampf/Luft-Gemisch bilden. Produkt für Gewerbliche Anwendungen. Kennzeichen: nach GefStoffV: Gefahrenhinweise: Leichtentzündlich Sicherheitsratschläge: Behälter dich verschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nach VbF: B Nach GGVS/GGVE: Klasse 3, Ziffer 5c GISCODE: S 1 (stark lösemittelhaltig nach TRGS 610) Nach dem Erhärten des Klebstoffes und dem vollständigen Verdunsten des Lösemittel ist mit der Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger Organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft nicht mehr zu rechnen. |  |
| IV. Besondere Hinweise |
| Entsorgung: Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Restentleerte Gebinde (spachtelrein, geöffnet und frei von Lösemitteldämpfen!) als Wertstoff über DSD bzw. KBS entsorgen. | Abfallschlüssel: Nicht ausgehärtete Reste: EAK-CODE 080406 (besonders überwachungsbedürftig) Gebinde mit ausgehärteten Resten: EAK-CODE 170701 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) |  |

Die vorstehenden Angaben insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruht auf unsere Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichend Eigenversuche , um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder große Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit Ausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.