| Technisches Merkblatt |
| --- |
| Leifa PE Harz |
| I. Werkstoff |
| Bezeichnung des Erzeugers: Leifa PE Harz | Verwendungszweck: Als Gießharz zur füllenden und schlüssigen Verbindung von Rissen in Mauer- und Betonteilen oder Betonestrichen. Als Laminierharz in Verbindung mit Glasmatten oder Glasgeweben zur überbrückenden Verstärkung von schadhaften Blechteilen, wie Karosserien, Wannen, Gebrauchsgegenständen aus Metall sowie Polyester. Das ausgehärtete PE-Harz bietet in Verbindung mit einer Überarbeitung durch Leifa PE-Kitt eine einwandfreie Unterlage für Anstrich, Grundierungen und Lackierungen aller Art. | Anwendung: Oberflächen sorgfältig von Farbe, Rost und anderen Unreinheiten mit Schmirgelpapier, Schleifscheiben oder festen Drahtbürsten säubern. Fett- und Ölreste mit Lösungsmittel entfernen. Reparaturteile vor der Bearbeitung auf Raum- bzw. Werkstatttemperatur bringen. Eine entsprechende PE - Harz-menge mit 2-4 % Härterpaste intensiv vermischen. Die vorbereitete Reparaturstelle mit dem abgemischten Harz einstreichen, eine Lage ebenfalls mit Harz getränkter Glasmatte auflegen und mit dem Pinsel die in der Glasmatte befindliche Luft heraustupfen. Es können je nach Bedarf mehrere Lagen Glas-matten auf dieselbe Art auf-laminiert werden. Die aus-gehärteter Laminierstelle bzw. das ausgehärteter Harz-Glas-Gewebe mit groben Schmirgel-papier abarbeiten und mit Leifa PE Kitt nachbehandeln |
| II. Besondere Eigenschaften | Technische Daten |  |
|  | Beständigkeit: Ausgehärtet ist das Harz weitgehend wärmebeständig und beständig gegen Wasser, Öl, Fett, Benzin verdünnte Säuren und Laugen. Aushärtezeit: Nach ca. 40 - 50 Min. klebfrei und schleifbar. Topf- und Aushärtezeit sind abhängig von der Verarbeitungs-temperatur. Mit zunehmender Temperatur verkürzen sich Topfzeit und Aushärtung. Bei Erhöhung des Härteanteiles auf max. 4% werden Topf- und Aushärtezeit entsprechend verkürzt. | Topfzeit: 10 - 14 Min bei 20°C Mischungsverhältnis: 100 Gewichtsteile PE Harz zu 2 Gewichtsteilen Härterpaste Konsistenz: niederviskoses Gießharz Verarbeitungstemperatur: sollte nicht unter 12°C sein Handelsformen: 1 kg-Packung (inkl. 40-g-Härtertube) (überverpackt 6 Stück) |

| III. Besondere Hinweise: |
| --- |
| Lagerung: Bei trockener und kühler Lagerung ist Leifa PE Harz in gut verschlossenen Dosen ca. 1 Jahr lagerfähig. Vor Wärme schützen. | Gefahrenklasse VbF: enthält brennbare organische Lösungsmittel (Styrol). Unterliegt nicht den Vorschriften der VbF. Gesetzliche Sicherheitsvorschriften beachten! | Telefon-Service: (01) 71104 - 0 Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. |

Zu Beachten: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir ihnen in jedem Fall zunächst ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.

Henkel  Central Eastern Europe GmbH, Erdbergstraße 29, 1030 Wien